# FICHES EXC1 – Exemple fiche de contrôle visuel de soudage

# Les documents d’application

Préambule

Ce document propose un exemple fiche de contrôle visuel pour les soudures. Il convient de noter que toutes les informations présentées ci-après sont données à titre purement indicatif. Chaque fabricant doit vérifier si cette fiche est adaptée pour sa fabrication.

|  |  |  | Fiche de contrôle visuel soudure Référence : Cont-1234 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôles réalisés |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence projet | Référence pièce | Date de la soudure |  | Présence de toutes les soudures | Niveau de qualité soudure selon EXC1 EN 1090-2 respecté |  | Signature |
| P1234 | RefP1234 | 01/01/2021 |  | Oui | ok |  |  |
| P1234 | RefP1235 | 02/01/2021 |  | Oui | ok |  |  |
| P1234 | RefP1236 | 03/01/2021 |  | Oui | ok |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |  |
| Rappel des défauts détectables visuellement et critères |  |  |  |  |  |  |  |
| Défaut |  |  |  |  |  | Critère |  |
| Fissures |  |  |  |  |  | Non autorisé |  |
| Manque de fusion |  |  |  |  |  | Non autorisé |  |
| Surépaisseur |  |  |  |  |  | h ≤ 1mm + 0,25b et h ≤ 10 mm |  |
| Convexité excessive |  |  |  |  |  | h ≤ 1mm + 0,25b et h ≤ 5 mm |  |
| Excès de pénétration |  |  |  |  |  | Pour t entre 0,5 mm et 3 mm : h ≤ 1 mm + 0,6b Pour t > 3mm : h ≤ 1 mm + 1b et h ≤ 5 mm |  |
| Effondrement |  |  |  |  |  | Pour t entre 0,5 mm et 3 mm : h ≤ 0,25 t Pour t > 3mm : h ≤ 0,25 t et h ≤ 2 mm |  |
| Caniveaux |  |  |  |  |  | h ≤ 0,2t et h ≤ 1 mm |  |
| Caniveau à la racine/Retassure à la racine |  |  |  |  |  | Pour t entre 0,5 mm et 3 mm : h ≤ 0,2 mm + 0,1t Pour t > 3mm : h ≤ 0,2t et h ≤ 2 mm |  |
| Manque de pénétration (uniquement pour les soudures bout à bout d’un seul côté) |  |  |  |  |  | h ≤ 0,2t et h ≤ 2 mm |  |
| Hauteur de la gorge insuffisante |  |  |  |  |  | Pour t entre 0,5 mm et 3 mm : h ≤ 0,2 mm Pour t > 3mm : h ≤ 0,3mm + 0,1 a et h ≤ 1 mm |  |
| Défaut de symétrie des soudures d’angle |  |  |  |  |  | h ≤ 2 mm +0,2a |  |
| Retassure ouverte de cratère |  |  |  |  |  | Pour t entre 0,5 mm et 3 mm : h ≤ 0,2t Pour t > 3mm : h ≤ 0,2t et h ≤ 2 mm |  |
| Projections |  |  |  |  |  | Non autorisé |  |
| Amorçage d’arc |  |  |  |  |  | Non autorisé (meuler légèrement la surface) |  |