# FICHES EXC1 – Descriptif de Mode Opératoire de Coupage thermique et Procès-Verbal de validation DMOC

# Les documents d’application

Préambule

Ce document propose un exemple de Descriptif de Mode Opératoire de Coupage thermique (DMOC). Il convient de noter que toutes les informations présentées ci-après sont données à titre purement indicatif. En aucun cas, il n’est possible de considérer les paramètres de coupage thermique comme étant valable en production. En particulier, il convient de se référer en première approche aux recommandations du fabricant.

|  | Descriptif de mode opératoire thermique Référence : DMOC-1234 |
| --- | --- |
| Procédé de coupage et machine: | Oxycoupage – Machine Nom de la machine |
| Désignation du chalumeau de coupe : | Désignation du chalumeau |
| Désignation de la buse : | Désignation de la buse |
| Matériau : | S235 ; S275 |
| Epaisseur de matériau : | 5 mm à 15 mm |
| Gaz combustible : |  |
| Pression d’oxygène de chauffe : | Selon recommandations du fabricant de la machine (à préciser) |
| Pression de gaz combustible : | Selon recommandations du fabricant de la machine (à préciser) |
| Pression d’oxygène de coupe : | Selon recommandations du fabricant de la machine (à préciser) |
| Distance de coupe : | Selon recommandations du fabricant de la machine (à préciser) |
| Vitesse d’avance : | Selon recommandations du fabricant de la machine (à préciser) |
| Autres informations : | Par exemple : Angle de coupe (si coupe en biseau) Température de préchauffage |

|  |  | Tableau de suivi de la vérification annuelle de la découpe thermique Référence : Tab-1234 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôles réalisés |  |  |  |  |  |
| Date de la vérification | Référence QMOC |  | Machine | Absence d’irrégularité importante | Signature |
| 01/01/2021 | QMOC-1234 |  | Machine 1 | Oui |  |
| 01/01/2022 | QMOC-1235 |  | Machine 1 | Oui |  |
| etc |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |

|  | Procès-Verbal de Qualification de Mode Opératoire de Coupage thermique (QMOC) |  |
| --- | --- | --- |
| Référence DMOC : | DMOC-1234 |  |
| PV-QMOC : | QMOC-1234 |  |
| Date de fabrication : | 01/01/2021 |  |
| Classe d’exécution et critère d’acceptation : | EXC1 – Pas d’irrégularité importante |  |
| Schéma de la pièce | 1 : Direction de la coupe |  |
| Paramètres de coupe : | Procédé de coupage et machine: | Selon DMOC-1234 |
|  | Désignation du chalumeau de coupe : |  |
|  | Désignation de la buse : |  |
|  | Matériau : |  |
|  | Epaisseur de matériau : |  |
|  | Gaz combustible : |  |
|  | Pression d’oxygène de chauffe : |  |
|  | Pression de gaz combustible : |  |
|  | Pression d’oxygène de coupe : |  |
|  | Distance de coupe : |  |
|  | Vitesse d’avancement : |  |
| Résultats de l’examen |  |  |
| Photos des faces coupées : |  |  |
| Ce procès-verbal confirme que l’échantillon coupé a été préparé, produit et soumis à examen et satisfait les critères de qualité de l’EXC1 conformément aux paragraphes 6.4.3 et 6.4.4 de l’EN 1090-2 : 2018. |  |  |
| Date de l’examen : | 02/01/2021 |  |
| Nom de l’examinateur : | Monsieur A. Martin |  |
| Signature de l’examinateur : |  |  |